Сертификат качества № РН-1002-05/683
Дата выписки сертификата: 14.06.2021		

Производитель:  ООО "Светлогорский завод сварочных электродов"
Республика Беларусь, 247434, Гомельская обл.,  г. Светлогорск, ул. Авиационная, 3
Грузополучатель: Техресурс ООО
Место разгрузки: Островцы

ГОСТ 9466-75 9467-75	

ТУ У 25.9-34142621-008:2012	

	AWS А 5.1:Е 6013	

ISO 2560-A-E 42 0 RC 11	

Наименование продукции:  Электроды для ручной дуговой сварки  "Стандарт РЦ" Ø2 мм 
№ п/п	№ партии	Дата изготовления	Тип 	Масса нетто
кг	Марка проволоки по ГОСТу 2246-70
	Химический состав наплавленного металла,  %	Механические свойства металла шва (типичные значения), 	
						С	Si	Mn	P	S	Временное сопротивление, МПа	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость, Дж/см2 ,KCU+ 20̊С	
1.	042	14.06.2017	Э46	5	Св-08	0.079	0.304	0.476	0.022	0.016	503.0	26.0	128.0	
 2.	068	30.09.2017	Э46	1000	Св-08	0.076	0.309	0.489	0.02	0.011	526.0	27.0	100.0	
  
Химический состав и механические свойства наплавленного металла отвечают первым трём цифрам  №  партии  электродов. Указанная в  сертификате продукция соответствует стандартам, 
действующим в Республике Беларусь и техническим условиям. При  переписке по вопросам качества ссылаться на номер партии.

               

Начальник ОТК	

______________________________
                                             (подпись)