Текст

Наименование: Клеевые составы торговой марки «ALKON»: «Фиксатор резьбы средней фиксации», артикулы: M-5242, М-7242; «Фиксатор резьбы сильной фиксации», артикул M-5271

Назначение: 5242, 7242 Анаэробный состав среднего усилия общего назначения с возможностью отвинчивания. Может использоваться для всех размеров болтов и гаек. Не капает и не течет после сцепления. Легко наносится и обладает свойством герметичности. Используется в регулировочных болтах машин, болтах гидравлической системы, болтах роликовых подшипников, болтах конвейерной ленты. Предел прочности при продольном изгибе (начало/конец): 20/7 Нм Удельный вес: 1,10 ± 0,1 г/мл Время начального формирования: 15-30 мин. Время полного формирования: 24 часа Вязкость (сП): 11.000-19.000 Заполняемое максимальное пространство (мм): 0,1 Термостойкость: -55 °C / +150 °C Предел прочности при сжатии: 700 Бар 5271: Используется на участках, где нежелательно отвинчивание болтов, резьбовых шпилек и гаек до 1" (25 мм). Обычно используется для резьбовых шпилек двигателя, соединительных резьбовых шпилек блока цилиндров, соединительных муфт водяного насоса и в отрасли производства электробытовой техники. Предел прочности при продольном изгибе (начало/конец): 27/35 Нм Удельный вес: 1,10 ± 0,1 г/мл Время начального формирования: 15 мин. Время полного формирования: 24 часа Вязкость (сП): 1000-4000 Заполняемое максимальное пространство (мм): 0,15 Термостойкость: -55 °C / +150 °C Предел прочности при сжатии: 700 Бар

ОПАСНОСТЬ: Может вызывать раздражение дыхательных путей, Раздражение кожи, Раздражение глаз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания. Избегайте контакта с кожей и глазами. Надевайте защитное снаряжение. Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта. Всегда мойте руки после работы с продуктом. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Используйте защитные очки, защитные перчатки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Храните в закрытом контейнере в хорошо проветриваемом, прохладном месте. Транспортировать при температуре от 5 °C до 40 °С.

Срок годности: 24 месяца при температуре 20 °C

Состав: Диметакрилат полиэтиленгликоля, Смола фумарата бисфенола А, Сахарин, а, а-диметилбензил гидропероксид; гидропероксид кумена, а, а-диметилбензил гидропероксид; гидропероксид кумена

СГР Не подлежит обязательной сертификации.

Инструкция по применению: - Выкрутите болты отверткой, очистите их от грязи, масляных пятен и пыли. - Взболтайте тюбик с фиксатором, снимите колпачок и обрежьте кончик ножницами. - Нанесите средство на очищенную поверхность стержня болта, закрутите. Проделайте то же самое с остальными. Дайте фиксатору время застыть.

ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК: ООО «Автоспейс», Россия, 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888 Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57