|  |
| --- |
| **Текст** |
| **Наименование:** Клеевые составы торговой марки «ALKON»: «Фиксатор резьбы средней фиксации», артикулы: M-5242, М-7242; «Фиксатор резьбы сильной фиксации», артикул M-5271 |
| **Назначение:**  **5242, 7242** Анаэробный состав среднего усилия общего назначения с возможностью отвинчивания. Может использоваться для всех размеров болтов и гаек. Не капает и не течет после сцепления. Легко наносится и обладает свойством герметичности. Используется в регулировочных болтах машин, болтах гидравлической системы, болтах роликовых подшипников, болтах конвейерной ленты.  Предел прочности при продольном изгибе (начало/конец): 20/7 Нм  Удельный вес: 1,10 ± 0,1 г/мл  Время начального формирования: 15-30 мин.  Время полного формирования: 24 часа  Вязкость (сП): 11.000-19.000  Заполняемое максимальное пространство (мм): 0,1  Термостойкость: -55 °C / +150 °C  Предел прочности при сжатии: 700 Бар  **5271:** Используется на участках, где нежелательно отвинчивание болтов, резьбовых шпилек и гаек до 1" (25 мм). Обычно используется для резьбовых шпилек двигателя, соединительных резьбовых шпилек блока цилиндров, соединительных муфт водяного насоса и в отрасли производства электробытовой техники.  Предел прочности при продольном изгибе (начало/конец): 27/35 Нм  Удельный вес: 1,10 ± 0,1 г/мл  Время начального формирования: 15 мин.  Время полного формирования: 24 часа  Вязкость (сП): 1000-4000  Заполняемое максимальное пространство (мм): 0,15  Термостойкость: -55 °C / +150 °C  Предел прочности при сжатии: 700 Бар |
| **ОПАСНОСТЬ**: Может вызывать раздражение дыхательных путей, Раздражение кожи, Раздражение глаз. |
| **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Используйте только на открытом воздухе или в хорошо  проветриваемом помещении. Избегайте вдыхания.  Избегайте контакта с кожей и глазами. Надевайте защитное снаряжение.  Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.  Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта.  Всегда мойте руки после работы с продуктом.  Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Используйте защитные очки, защитные перчатки. |
| **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:**  Храните в закрытом контейнере в хорошо проветриваемом, прохладном месте.  Транспортировать при температуре от 5 °C до 40 °С. |
| **Срок годности**: 24 месяца при температуре 20 °C |
| **Состав:** Диметакрилат полиэтиленгликоля, Смола фумарата бисфенола А, Сахарин, а, а-диметилбензил гидропероксид; гидропероксид кумена, а, а-диметилбензил гидропероксид; гидропероксид кумена |
| СГР  Не подлежит обязательной сертификации. |
| **Инструкция по применению:**   1. Выкрутите болты отверткой, очистите их от грязи, масляных пятен и пыли. 2. Взболтайте тюбик с фиксатором, снимите колпачок и обрежьте кончик ножницами. 3. Нанесите средство на очищенную поверхность стержня болта, закрутите. Проделайте то же самое с остальными. Дайте фиксатору время застыть. |
| **ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК:** **ООО «Автоспейс», Россия,** 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52.  **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «**ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888 Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57 |