|  |
| --- |
| **Текст** |
| **Наименование:** Клеевые составы торговой марки «ALKON»: «Фиксатор резьбы средней фиксации», артикулы: M-5242, М-7242; «Фиксатор резьбы сильной фиксации», артикул M-5271 |
| **Назначение:** **5242, 7242** Анаэробный состав среднего усилия общего назначения с возможностью отвинчивания. Может использоваться для всех размеров болтов и гаек. Не капает и не течет после сцепления. Легко наносится и обладает свойством герметичности. Используется в регулировочных болтах машин, болтах гидравлической системы, болтах роликовых подшипников, болтах конвейерной ленты. Предел прочности при продольном изгибе (начало/конец): 20/7 Нм Удельный вес: 1,10 ± 0,1 г/млВремя начального формирования: 15-30 мин. Время полного формирования: 24 часа Вязкость (сП): 11.000-19.000 Заполняемое максимальное пространство (мм): 0,1 Термостойкость: -55 °C / +150 °C  Предел прочности при сжатии: 700 Бар **5271:** Используется на участках, где нежелательно отвинчивание болтов, резьбовых шпилек и гаек до 1" (25 мм). Обычно используется для резьбовых шпилек двигателя, соединительных резьбовых шпилек блока цилиндров, соединительных муфт водяного насоса и в отрасли производства электробытовой техники. Предел прочности при продольном изгибе (начало/конец): 27/35 Нм Удельный вес: 1,10 ± 0,1 г/млВремя начального формирования: 15 мин. Время полного формирования: 24 часа Вязкость (сП): 1000-4000 Заполняемое максимальное пространство (мм): 0,15 Термостойкость: -55 °C / +150 °C Предел прочности при сжатии: 700 Бар  |
| **ОПАСНОСТЬ**: Может вызывать раздражение дыхательных путей, Раздражение кожи, Раздражение глаз. |
| **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Используйте только на открытом воздухе или в хорошопроветриваемом помещении. Избегайте вдыхания.Избегайте контакта с кожей и глазами. Надевайте защитное снаряжение.Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования этого продукта. Всегда мойте руки после работы с продуктом.Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Используйте защитные очки, защитные перчатки. |
| **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ:** Храните в закрытом контейнере в хорошо проветриваемом, прохладном месте.Транспортировать при температуре от 5 °C до 40 °С. |
| **Срок годности**: 24 месяца при температуре 20 °C |
| **Состав:** Диметакрилат полиэтиленгликоля, Смола фумарата бисфенола А, Сахарин, а, а-диметилбензил гидропероксид; гидропероксид кумена, а, а-диметилбензил гидропероксид; гидропероксид кумена |
| СГРНе подлежит обязательной сертификации. |
| **Инструкция по применению:** 1. Выкрутите болты отверткой, очистите их от грязи, масляных пятен и пыли.
2. Взболтайте тюбик с фиксатором, снимите колпачок и обрежьте кончик ножницами.
3. Нанесите средство на очищенную поверхность стержня болта, закрутите. Проделайте то же самое с остальными. Дайте фиксатору время застыть.
 |
| **ИМПОРТЕР И ПОСТАВЩИК:** **ООО «Автоспейс», Россия,** 107589 г. Москва , ул. Хабаровская ,д.2, ОГРН 1167746856617, тел. (495) 770-92-52.**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: «**ALCON ENDUSTRIYEL URUNLER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI» Адрес производства: Ferhatpasa Mah. Kocasinan Cad.11.Sok. No:45, 34888Atasehir / Istanbul, Turkey, Турция. Телефон +90 216 661 00 90 - Факс +90 216 661 01 57 |